附表1 透水性道路鋪材之操作條件試驗結果
	操作條件
	備註

	拌
製
條
件
	廢胎膠粉粒徑
	0.6 公厘
	試驗膠粉粒徑規格與膠粉添加量建議參配比例，依據邱垂德、呂理成(2003)「以廢輪胎橡膠瀝青拌製石膠泥瀝青混凝土之研究」研究相關成果。

	
	膠粉與瀝青添加比
（以膠粉占瀝青重量之20%進行配製）
	瀝青重量
	

	
	
	1,227.4公克
	

	
	
	膠粉重量
	

	
	
	245.48公克
	

	
	混拌溫度控制
	175℃~190℃
	

	
	混拌轉速
	3,000轉/分鐘
	

	
	混拌時間
	1小時
	

	試
驗
結
果
	視黏度試驗結果
	2,459厘泊
	視黏度試驗為測試三次檢驗值，其三次平均值為視黏度試驗結果，試驗結果符合ASTM D6114(美國橡膠瀝青試驗標準)規格要求。

	
	視黏度試驗規範值
	1,500~5,000 厘泊
	


