94至98年市售指定電池抽驗及稽查成果彙整表

	　         年度
抽驗稽查結果        
	管制前
	管制後

	
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年

	抽驗情形
	抽驗式樣數
	38
	502
	120
	150
	100

	
	合格式樣數
	34
	474
	120
	148
	100

	
	合格式樣比例
	89.47%
	94.42%
	100%
	98.67%
	100%

	
	汞含量超過管制標準(5ppm)情形
	式樣數
	4
	28
	0
	2
	0

	
	
	超過管制標準式樣比例
	10.53%
	5.58%
	0%
	1.33%
	0%

	
	
	汞含量範圍(ppm)
	50.7~1,020
	7.46~99.2
	－
	61~228
	－

	稽查情形
	總稽查家次
	-
	18,643
	36,808
	27,566
	33,851

	
	違反規定未取得確認文件或未標示告發家次
	-
	36
	10
	2
	5

	
	告發率
	-
	0.19%
	0.03%
	0.01%
	0.01%


