附表2  橡膠瀝青與一般瀝青鋪面效能評比
	評估項目
	橡膠瀝青鋪面
	傳統瀝青鋪面
	備註

	抗車轍
能力
	4 mm
	6.5 mm
	車轍指車輛行駛後造成的永久壓痕，深度越小表示道路抗車轍能力佳。

	抗滑性
	0.65
	0.55
	此測試值為摩擦係數，當摩擦係數越高表示路面抗滑能力佳。

	平坦度
	1200 mm/km
	1300 mm/km
	平坦度為道路表面的變形現象，變形過大容易讓駕駛者感到不舒適，測驗值越低表示高低差越小，即路面較平坦。

	裂縫發生機率
	4 %
	10 %
	數值越高顯示裂縫發生情形越大，橡膠瀝青感溫性較低，開裂機率小。

	噪音量
	96.6 dBA
	98.7 dBA
	數值越高顯示音量越高，音量數值小，表示道路抗噪音能力佳。


資料來源：Asphalt-Rubber Standard Practice Guide【橡膠瀝青標準實務導則】,Rubber Pavement Association(USA)【美國橡膠鋪面協會】,2011
