矽膠墊片爪蓋試驗結果（附件1）

| 矽膠材料試驗項目 | 試驗標準或條件 | 參考食品器具容器包裝衛生標準之檢測範圍註1及製造加工物性需求 | 試驗結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密封性及回彈性測試 | 瓶蓋重覆開關後，不發生滲漏 | 不能有內容物滲出 | 無內容物滲出 |
| 爪蓋開啟扭力 | 瓶蓋扭力測試儀 | 30～40 Kgf‧cm | 35～38 Kgf‧cm |
| 高溫滅菌程序 | 滅菌後矽橡膠與金屬蓋仍須保持接著性（125℃、90分鐘） | 塗層平整、不破裂、脫落 | 塗層平整、未破裂、脫落 |
| 可塑劑溶出(DEHP、 DBP、 BBP、 DIDP、DINP、 DEHA、DNOP、DMP) | 依衛生福利部食品藥物管理署指定測試方法，部授食字第1021950607號公告。正庚烷，25℃，60分鐘 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(di-(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP)： 1.5 ppm 以下； 鄰苯二甲酸二丁酯(di-n-butyl phthalate, DBP)：0.3 ppm 以下； 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Butylbenzyl phthalate, BBP)：30 ppm 以下； 鄰苯二甲酸二異癸酯(Diisodecyl phthalate,DIDP)：9 ppm 以下； 鄰苯二甲酸二異壬酯(Diisononyl phthalate,DINP)：9 ppm 以下； 己 二 酸 二 辛 酯(Di-2-ethylhexyl Adipate,DEHA)：18ppm 以下。 | 檢測項目皆為N.D.註2 (未檢出) |
| 食品容器安全規範-溶出試驗(醋酸、水為溶劑)，鉛 、鎘、鋅重金屬、酚、甲醛、2-巰基咪唑啉、蒸發殘渣試驗 | 依衛生福利部食品藥物管理署指定測試方法，部授食字第1021950329號公告及1021950607號公告。水、醋酸4%，95℃，30分鐘 | 高錳酸鉀消耗量（水為溶劑）：10ppm 以下。 重金屬（醋酸為溶劑）：1ppm 以下（以 Pb 計）。 | 檢測項目皆為N.D. (未檢出) |

註1參考行政院衛生福利部食品藥物管理署令，署授食字第1021300776號，食品器具容器包裝衛生標準之檢測範圍之塑膠類規定。

註2 N.D.：檢測結果低於方法偵測極限（MDL）。